# THRS-150数显洛氏硬度计

简单介绍

THRS-150数显洛氏硬度计是机电一体化的硬度测试仪器.数显洛氏硬度计外观新颖,大屏幕显示,菜单式结构,采用微机控制,硬度值以数字直接显示.硬度测试结果可以直接打印输出,升降螺杆与旋轮间自动反馈锁合,具有良好的可靠性,可操作性和直观性;除试台升降外,完全实现了自动化,消除了操作和读数误差。 THRS-150数显洛氏硬度计

THRS-150数显洛氏硬度计
主要功能：
1 洛氏硬度标尺的选择，
2 塑料洛氏标尺的选择，
3 各种硬度之间的硬度换算，
4 硬度测试结果打印输出，
5具备自动储存功能
本机具有良好的可靠性，工作过程更人性化,操作简便,试验结果直接数字显示。还具有洛氏标尺的选择/塑料洛氏标尺的选择（可选配功能)/各硬度之间的硬度换算等功能.

适用于黑色金属、有色金属和非金属材料的硬度测定。

适用范围:淬火、表面淬火钢,调质、退火钢,冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢,铝合金,轴承钢,硬化薄钢板等。

硬度值范围:
HRA:20～88
HRB:20～100
HRC:20～70
数显洛氏硬度计技术参数

| 洛氏标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
| --- | --- |
| 初试验力 | 10Kg(98.07N） |
| 试验力 | 60Kg(588N）、100Kg(980N）、150Kg(1471N） |
| 转换标尺 | 表面洛氏、布氏、维氏 |
| 硬度读取 | 大屏幕数字显示 |
| 数据输出 | 内置打印机和RS232接口 |
| 保荷时间 | 0~60S |
| 试件最大高度 | 170mm |
| 仪器尺寸 | 520×240×720mm （长×宽×高） |
| 仪器重量 | 约80kg |
| 电源 | AC220V±5%，50~60Hz |
| 执行标准 | GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 |
| 标准配件 附件 | 金刚石洛氏压头，直经1.5875mm硬质合金球压头，大平试台、中平试台、“V”型试台，硬度块，RS-232通讯线，电源线 |